ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.25		Měsíc Rok

| Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky | ČSN EN 771-1 ed. 2 72 2634 |
| --- | --- |

Specifications for masonry units –
Part 1: Clay masonry units

Spécifications pour éléments de maçonnerie –
Partie 1: Briques de terre cuite

Festlegungen für Mauersteine –
Teil 1: Mauerziegel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 771-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 771-1:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-01-31 se nahrazuje ČSN EN 771-1 (72 2634) z dubna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 771-1:2011 dovoleno do 2013-01-31 používat dosud platnou ČSN EN 771-1 (72 2634) z dubna 2004.

Změny proti předchozí normě

Kapitola 3 je doplněna o definice dvou termínů.

Na základě změny normy EN 1745 jsou zcela přepracovány články 5.2.5 a 5.3.5.

Články 5.2.11 a 5.3.12 nově umožňují deklarovat součinitel prostupu vodních par podle EN ISO 12572.

Článek 8.2 nově umožňuje použít pro počáteční zkoušku typu výsledky zkoušek někoho jiného v případě, že ten s použitím vysloví souhlas.

Celý článek 8.3 je zcela přepracován a rozšířen o nové články.

Tabulky A.1 a A.2 jsou doplněny o tři vlastnosti – rovinnost a rovnoběžnost rovin ložných ploch a o prostup vodních par.

Původní příloha C Stanovení nasákavosti je nahrazena novou přílohou C s doporučenými četnostmi zkoušení pro doložení shody hotových výrobků s normovými požadavky a deklarací výrobce.

Tabulky ZA.1.1 a ZA.1.2 jsou doplněny o dvě vlastnosti – rozměry včetně tolerancí rozměrů a uspořádání a tvar zdicích prvků.

Štítky na obrázcích ZA.1 a ZA.2 jsou doplněny o deklaraci rozměrů včetně tolerancí rozměrů, o uspořádání a tvar zdicích prvků, štítek na obrázku ZA.2 navíc o skupinu zdicích prvků podle EN 1996-1-1:2005.

Informace o citovaných dokumentech

EN 772-1:2011 zavedena v ČSN EN 772-1:2011 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-3 zavedena v ČSN EN 772-3 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením

Souvisící ČSN

ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdivo

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov – Spoločné ustanovenia

ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov – Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

ČSN 72 2603 Skúšanie tehliarskych výrobkov – Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti

ČSN 72 2605 Skúšanie tehliarskych výrobkov – Stanovenie mechanických vlastností

ČSN 72 2607 Skúšanie tehliarskych výrobkov – Stanovenie výskytu cicvárov

ČSN 72 2608 Skúšanie tehliarskych výrobkov – Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 
a od 1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.2.6, 5.2.8, 5.3.6, 5.3.9 a k tabulce ZA.1.1 doplněny národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje klasifikaci pálených zdicích prvků podle pevnosti v tlaku, podle objemové hmotnosti prvků a podle mrazuvzdornosti. Dále národní příloha odkazuje na způsob kondicionování zkušebních vzorků v případě potřeby stanovení škodlivosti cicvárů zkouškou pevnosti v tlaku podle ČSN EN 772-1.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EURIng.; spolupráce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Ing. Antonín Horský

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA	EN 771-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Květen 2011

ICS 91.100.25	Nahrazuje EN 771-1:2003

Specifikace zdicích prvků – 
Část 1: Pálené zdicí prvky

Specifications for masonry units – 
Part 1: Clay masonry units

| Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques de terre cuite | Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-03-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

( 2011 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 	Ref. č. EN 771-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva		9

1	Předmět normy		10

2	Citované dokumenty		10

3	Termíny a definice		11

4	Materiály a výroba		14

5	Požadavky na pálené zdicí prvky		14

Bibliografie		46

# Evropská předmluva

Tento dokument (EN 771-1:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2011 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 771-1:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS).

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma je v souladu s obecnými pravidly pro nevyztužené a vyztužené zděné konstrukce v Eurokódu 6.

EN 771 se společným názvem Specifikace zdicích prvků sestává z těchto samostatných částí:

Část 1: Pálené zdicí prvky;

Část 2: Vápenopískové zdicí prvky;

Část 3: Betonové tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem;

Část 4: Pórobetonové tvárnice;

Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene;

Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

# 1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky (vlastnosti) pálených zdicích prvků a funkční požadavky na vlastnosti těchto prvků určených pro zhotovování zděných konstrukcí (např. režného a omítaného zdiva, nosných a nenosných zděných konstrukcí, včetně vnitřních obkladů a příček v pozemních a inženýrských stavbách).

Tato evropská norma platí pro dvě skupiny pálených zdicích prvků.

Tato evropská norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s rozměrovými tolerancemi, pevností a objemovou hmotností a které se stanoví podle příslušných zkušebních metod uvedených ve zvláštních evropských normách.

Tato evropská norma nestanovuje normové rozměry pálených zdicích prvků ani nestanovuje normové jmenovité rozměry, úhly zešikmení ani poloměry zakřivení pálených zdicích prvků, které mají zvláštní tvar. Tato norma neobsahuje postupy měření, požadavky na tolerance a rozpětí rozměrů, úhlů a poloměrů pálených zdicích prvků, které mají zvláštní tvar.

# 2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 772-1 Methods of test for masonry units – Part 1: Determination of compressive strength

(Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku)

EN 772-3 Methods of test for masonry units – Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing

(Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením)

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

POZNÁMKA Příloha B této evropské normy je informativní a obsahuje popisy některých problémů, jako např. použití jednotlivých výrobků, vlivy prostředí a trvanlivost.

3.1
zdicí prvek (masonry unit)	
předem zhotovený prvek určený pro uložení ve zdivu

# 4 Materiály a výroba

Viz 3.2, 8.3.4 a 8.3.5.

# 5 Požadavky na pálené zdicí prvky

## 5.1 Obecně

Požadavky na pálené zdicí prvky a vlastnosti těchto prvků, specifikované v této evropské normě, musí být definovány podle kritérií zkušebních metod a dalších postupů, na něž tato evropská norma odkazuje.

POZNÁMKA Je nutno poznamenat, že uvedené zkušební metody nejsou obvykle použitelné pro prvky zvláštního tvaru a pro doplňkové prvky definované v 3.10 a 3.11.

Kritéria shody stanovená v dalších článcích  platí pro počáteční zkoušky (viz 8.2) a tam, kde to přichází v úvahu, též pro zkoušky prvků odebraných z dodávky (viz příloha A). Průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků kategorie I se vypočte pro pravděpodobnost 50 % (kvantil p = 0,50) při spolehlivosti 95 %.

Pro hodnocení shody výroby musí výrobce v dokumentaci pro řízení výroby definovat kritéria shody (viz 8.3).

Výrobce musí deklarovat, zda prvek splňuje požadavky pro prvky LD (viz obrázek 2), nebo pro prvky HD (viz obrázek 3).

### 5.2.4 Pevnost v tlaku (prvky LD)

Jestliže to způsob použití, pro nějž je pálený zdicí prvek uváděn na trh, vyžaduje, a také u všech pálených zdicích prvků, které jsou určeny pro zděné konstrukce, na něž budou kladeny statické požadavky, musí výrobce deklarovat průměrnou pevnost prvků v tlaku. V tomto případě musí výrobce rovněž deklarovat normalizovanou pevnost prvků v tlaku.

POZNÁMKA 1 Výrobce může kromě toho informovat, do jaké míry je deklarovaná pevnost v tlaku v souladu s národním klasifikačním systémem.

POZNÁMKA 2 Norma EN 772-1 obsahuje ustanovení pro přepočet pevnosti páleného zdicího prvku v tlaku na normalizovanou pevnost v tlaku.

Kromě toho musí výrobce deklarovat, zda pálený zdicí prvek náleží do kategorie I, nebo do kategorie II.

Jestliže se vzorky pálených zdicích prvků odebírají z dodávky podle přílohy A, zkoušejí se podle EN 772-1, pak:

nesmí průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu pálených zdicích prvků pocházejících z dodávky být menší než deklarovaná pevnost v tlaku;

nesmí jednotlivé hodnoty pevnosti v tlaku těchto zkušebních vzorků být menší než 0,8násobek deklarované pevnosti v tlaku.

Deklarovaná pevnost v tlaku musí obsahovat údaj o orientaci zdicích prvků při zkoušce, údaj o způsobu provedení ložných spár při zkoušce a údaj o tom, zda některé otvory v prvku jsou určeny pro úplné vyplnění maltou.

POZNÁMKA 3 Požadavky na pevnost v tlaku uvedené v tomto článku nemusí být v celém rozsahu aplikovány na pálené zdicí prvky zvláštních tvarů a na doplňkové pálené zdicí prvky.

# Bibliografie

EN 998-2:2010 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar

EN 1996-1-1:2005 Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 1-1: Common rules for reinforced and unreinforced masonry structures

96/603/EC: Commission Decision of 4 October 1996 establishing the list of products belonging to Classes A 'No contribution to fire' provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products, OJ L 267, 19.10.1996, p. 23-26

2000/605/EC: Commission Decision of 26 September 2000 amending Decision 96/603/EC establishing the list of products belonging to Classes A 'No contribution to fire' provided for in Decision 94/611/EC 
implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products (notified under document number C(2000) 2640), OJ L 258, 12.10.2000, p. 36-37

# Národní příloha NA (informativní)

# Stanovení národního klasifikačního systému a mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

### Předmluva

Tato národní příloha k ČSN EN 771-1 ed. 2 byla zpracována na základě:

- ustanovení ČSN EN 771-1 ed. 2, která umožňují zachovat národní klasifikační systémy;

- podrobného rozboru vlastností sledovaných podle českých technických norem ČSN 72 2600 až ČSN 72 2608 a evropských norem řady ČSN EN 772 platných pro pálené zdicí prvky.

### Předmět

Tato národní příloha obsahuje:

- klasifikaci pálených zdicích prvků podle pevnosti v tlaku;

- klasifikaci pálených zdicích prvků podle objemové hmotnosti;

- stanovení a klasifikaci mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků.

Uvedené zatřídění lze používat k dodatkové klasifikaci pálených zdicích prvků jako informaci, do jaké míry je deklarovaná vlastnost v souladu s národním klasifikačním systémem. Národní příloha dále dává možnost stanovit škodlivost cicvárů při jejich výskytu ve zdicích prvcích provedením zkoušky pevnosti v tlaku na vzorcích kondicionovaných podle ČSN EN 772-1:2011, 7.3.5 (pod vodou).

## NA.1 Klasifikace pálených zdicích prvků podle pevnosti v tlaku

Pro zachování národních zvyklostí hodnocení pevnosti v tlaku zdicích prvků lze používat tuto klasifikaci:

Tabulka NA.1 – Pevnost v tlaku

| Pevnostní značka | Pevnost v tlaku [N/mm2] |
| --- | --- |
|  | průměrná | jednotlivá |
| 2 | 2 | 1,6 |
| 4 | 4 | 3,2 |
| 6 | 6 | 4,8 |
| 8 | 8 | 6,4 |
| 10 | 10 | 8 |
| 15 | 15 | 12 |
| 20 | 20 | 16 |
| 25 | 25 | 20 |
| 30 | 30 | 24 |
| 35 | 35 | 28 |
| 40 | 40 | 32 |

Pokles pevnosti v tlaku zjištěný na vzorcích připravených pro zkoušku podle ČSN EN 772-1:2011, 7.3.5 oproti deklarované průměrné pevnosti v tlaku nesmí být větší než 15 %.

Vzorky (zdicí prvky) odebrané z dodávky se připravují pro zkoušku pevnosti v tlaku podle ČSN EN 772-1:2011, 7.3.5

## NA.2 Klasifikace pálených zdicích prvků podle objemové hmotnosti

Pro zachování národních zvyklostí hodnocení objemové hmotnosti zdicích prvků lze používat tuto klasifikaci:

Tabulka NA.2 – Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu

| Třída objemové hmotnosti | Průměrná hodnota objemové hmotnosti1) [kg/m3] |
| --- | --- |
| 550 | 501 až 550 |
| 600 | 551 až 600 |
| 650 | 601 až 650 |
| 700 | 651 až 700 |
| 750 | 701 až 750 |
| 800 | 751 až 800 |
| 900 | 801 až 900 |
| 1 000 | 901 až 1 000 |
| 1 200 | 1 001 až 1 200 |
| 1 400 | 1 201 až 1 400 |
| 1 600 | 1 401 až 1 600 |
| 1 800 | 1 601 až 1 800 |
| 2 000 | 1 801 až 2 000 |
| 2 200 | 2 001 až 2 200 |
| 1) Jednotlivé hodnoty nesmí překračovat, popř. být menší než mezní hodnoty třídy, a to u tříd objemové hmotnosti ≤ 800 kg/m3 o více než 20 kg/m3, u tříd 900 kg/m3 a 1 000 kg/m3 o více než 40 kg/m3 a u tříd > 1 000 kg/m3 o více než 80 kg/m3. |

NA.3 Stanovení a klasifikace mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

NA.3.1 Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

Při zkoušení a hodnocení mrazuvzdornosti se postupuje podle ČSN 72 2601.

NA.3.2 Klasifikace mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

Pro hodnocení mrazuvzdornosti zdicích prvků podle ČSN EN 771-1 a zachování národních zvyklostí lze používat tuto klasifikaci:

Tabulka NA.3 – Mrazuvzdornost zdicích prvků HD a LD

| Kategorie mrazuvzdornosti podle ČSN EN 771-1 ed. 2:2011, 5.3.6 | Počet zmrazovacích cyklů podle ČSN 72 2601 |
| --- | --- |
| F 0 | neagresivní prostředí | 0 |
| F 1 | mírně agresivní prostředí | 15 25 |
| F 2 | silně agresivní prostředí | 50 |