ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60		Měsíc Rok

| Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace | ČSN EN 13166 72 7205 |
| --- | --- |

Thermal insulation products for buildings – Factory made products of phenolic foam (PF) – Specification

Produits isolants thermiques pour la bâtiment – Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) – Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) – Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13166:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13166:2008. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13166 (72 7205) ze září 2002.

# Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

V této normě jsou odlišně od původních českých norem vyjádřeny některé vlastnosti:

- Propustnost pro vodní páru u nestejnorodých výrobků Z (viz 4.3.8) se podle ČSN 73 0540-3 vyjadřuje ekvivalentní hodnotou faktoru difuzního odporu (ev.

- V ČSN 73 0540 se udává difuzní odpor Rd v [m/s] a součinitel difuzní vodivosti ( v [kg/(Pa(s(m)] ≡ [s]. Platí, že součinitel difuzní vodivosti ( [s] = ( [mg/(Pa(h(m)] / 3,6 . 109.

Informace o citovaných dokumentech

EN 822 zavedena v ČSN EN 822 (72 7041) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky

EN 13172:2008 zavedena v ČSN EN 13172:2009 (72 7020) Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody

ISO 12491 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 
a od 1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Rozhodnutí komise 2000/147/ES (2000/147/EC) o eurotřídách (Euroclasses Decision), kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.2.7 a 4.2.9 doplněny národní poznámky.

# Vypracování normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost s.r.o., IČ 25052063, Ing. Helena Kašparová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová

EVROPSKÁ NORMA	EN 13166
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Říjen 2008

ICS 91.100.60	Nahrazuje EN 13166:2001

Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví –
Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace

Thermal insulation products for buildings –
Factory made products of phenolic foam (PF) – Specification

| Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) – Spécification | Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) – Spezifikation |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2008-10-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

( 2008 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 	Ref. č. EN 13166:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

# Obsah

Strana

Evropská předmluva		8

1	Předmět normy		9

2	Citované dokumenty		9

3	Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky		10

3.1	Termíny a definice		10

3.2	Značky, jednotky a zkratky termínů		11

atd.

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích		31

ZA.1	Rozsah a odpovídající vlastnosti		31

ZA.2	Postupy pro posouzení shody průmyslově vyráběných výrobků z fenolické pěny		33

ZA.3	Označování CE a značení štítkem		36

# Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13166:2008) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 13166:2001.

Tento dokument je jedním z řady norem pro izolační výrobky používané ve stavebnictví, může však být použit i v jiných oblastech, kde to bude vhodné.

Řada norem tvoří následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikaci průmyslově vyráběných tepelněizolačních výrobků, které všechny patří do oboru působnosti CEN/TC 88:

EN 13162 Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) –
Specifikace

EN 13163 Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

EN 13164 Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

EN 13165 Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) – Specifikace

EN 13166 Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) –
Specifikace

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

# 1 Předmět normy

Tato norma určuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny, s povrchovou úpravou nebo bez ní, používané pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek a vrstvených desek.

Tato norma popisuje charakteristiky výrobků a obsahuje postupy zkoušení, hodnocení shody, označování a značení štítkem.

Výrobky podle této normy se také používají v předem vyrobených tepelněizolačních sestavách a v kompozitních panelech; norma nezahrnuje vlastnosti sestav, do nichž jsou tyto výrobky včleněny.

Tato norma nestanovuje požadovanou úroveň dané vlastnosti, kterou musí výrobek dosáhnout, aby se prokázala jeho vhodnost pro konkrétní použití. Požadované úrovně pro dané použití lze nalézt v předpisech nebo v souvi-sejících normách.

Tato norma neplatí pro výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,40 m2·K/W nebo s dekla-rovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti vyšší než 0,050 W/(m·K) při 10 °C.

Tato norma neplatí pro izolace zhotovované na místě (in situ), pro výrobky určené pro izolování zařízení budov a průmyslové instalace a pro výrobky pro zvukovou izolaci.

# 2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 822 Thermal insulating products for building applications – Determination of length and width

(Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky)

EN 13172:2008 Thermal insulating products – Evaluation of conformity

(Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody)

ISO 12491 Statistical methods for quality control of building materials and components

(Statistické metody pro řízení kvality stavebních materiálů a prvků)

# 3 Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky

## 3.1 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

3.1.1 Termíny a definice uvedené v EN ISO 9229

3.1.1.1
fenolická pěna (phenolic foam)	
tvrdá buněčná pěna, jejíž polymerní struktura je vytvořena přednostně polykondenzací fenolu, jeho homologů a/nebo derivátů s aldehydy nebo ketony

## 3.2 Značky, jednotky a zkratky termínů

3.2.1 Značky a jednotky používané v této normě:

# Příloha ZA (informativní)

Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích

# ZA.1 Rozsah a odpovídající vlastnosti

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu M/103 „Tepelněizolační výrobky“ uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Ustanovení této evropské normy uvedená v níže uvedené tabulce splňují požadavky mandátu M/103 uděleného podle směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS).

Shoda s těmito ustanoveními vytváří předpoklad, že průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny, na které se tato příloha vztahuje, jsou vhodné k jejich určeným použitím, která jsou zde vyznačena; musí být proveden odkaz na informace provázející označení CE.

UPOZORNĚNÍ Na průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny, které jsou předmětem této evropské normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU, které neovlivňují vhodnost k určeným použitím.

POZNÁMKA 1 Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou kromě jakýchkoliv specifických ustanovení obsažených v této normě a týkajících se nebezpečných látek vztahovat další požadavky (např. převzaté evropské právní předpisy a národní právní a správní předpisy). Aby byla splněna ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích, je třeba dodržet rovněž tyto požadavky, kdykoliv a kdekoliv se uplatní.

POZNÁMKA 2 Databáze informací o evropských a národních předpisech o nebezpečných látkách je dostupná na webových stránkách Stavebnictví EUROPA, týkajících se stavebnictví (Stavebnictví, adresa http://ec.europa.eu/enterprise/construction/
internal/dangsub/dangmain_en.htm).

Tato příloha stanovuje podmínky pro označení CE stavebních výrobků, jejichž určená použití jsou vyznačena v tabulce ZA.1, a uvádí příslušné kapitoly k použití:

Tato příloha má stejný rozsah jako kapitola 1 této normy; je stanoven tabulkou ZA.1.

Tabulka ZA.1 – Odpovídající ustanovení pro průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny
a určené použití

| Stavební výrobky: Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) patřící do působnosti této normy Určené použití: Tepelná izolace budov |
| --- |
| Požadavky/charakteristiky stanovené v mandátu | Ustanovení této evropské normy obsahující požadavky | Úrovně a/nebo třídy | Poznámky a |
| Reakce na oheň, charakteristiky eurotřídy | 4.2.8 Reakce na oheň | Eurotřídy | – |
| Propustnost pro vodu | 4.3.7 Nasákavost 4.3.10 Objem uzavřených buněk | – – | Úrovně Mezní hodnota |
| Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí | 4.3.11 Uvolňování nebezpečných látek | – | – |
| Hoření postupujícím žhnutím | 4.3.12 Hoření postupujícím žhnutím | – | – |
| Tepelný odpor | 4.2.1 Tepelný odpor – součinitel tepelné vodivosti 4.2.3 Tloušťka 4.3.10 Objem uzavřených buněk | – – – | Úrovně ( Třídy Mezní hodnota |
| Propustnost pro vodní páru | 4.3.8 Propustnost pro vodní páru 4.3.10 Objem uzavřených buněk | – – | Mezní hodnoty Mezní hodnota |
| Pevnost v tlaku | 4.3.3 Pevnost v tlaku | – | Úrovně |
| Pevnost v tahu/v ohybu | 4.2.7 Pevnost v ohybub 4.3.4 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | – – | Mezní hodnota Úrovně |
| Stabilita reakce na oheň při působení tepla, vlivu povětrnosti, stárnutí/degradace | 4.2.9 Vlastnosti životnosti c | – | – |
| Stabilita tepelného odporu při působení tepla, vlivu povětrnosti, stárnutí/degradaci | 4.2.1 Tepelný odpor – součinitel tepelné vodivosti 4.2.6.2 Rozměrová stabilita 4.2.9 Vlastnosti životnosti 4.3.2.1 Rozměrová stabilita při určené teplotě 4.3.2.2 Rozměrová stabilita za určených podmínek teploty a vlhkosti 4.3.2.3 Rozměrová stabilita při –20 °C 4.3.10 Objem uzavřených buněk | – – – – – – – | Úrovně Úroveňd Třídy Úroveňd Úroveňd Úroveňd Mezní hodnota |
| Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/degradaci | 4.3.6 Dotvarování tlakem | – | Úrovně |
| a Požadavek na určitou vlastnost není aplikovatelný v těch členských státech (MSs), kde nejsou na tuto vlastnost pro určené použití výrobku zákonné požadavky. V tomto případě výrobci, kteří umísťují své výrobky na trh těchto členských států, nejsou povinni stanovit ani deklarovat parametry svých výrobků s ohledem k této vlastnosti a v informaci doplňující označení CE (viz ZA.3) se může použít možnost „žádný ukazatel není stanoven“ (NPD). NPD možnost však nelze použít, když je tato vlastnost podmíněna mezní úrovni (tepelný odpor (tepelná vodivost a tloušťka)). b Tato charakteristika se také vztahuje na manipulaci a montáž. c Pro výrobky z fenolické pěny beze změny vlastností charakterizujících reakci na oheň. d Pouze pro tloušťku. |

# ZA.2 Postupy prokazování shody průmyslově vyráběných výrobků z fenolické pěny

## ZA.2.1 Systémy prokazování shody

U výrobků, které mají více než jedno z určených použití specifikovaných v následujících sestavách, se úkoly notifikované osoby, vyplývající z příslušných systémů prokazování shody, sčítají.

Systém prokazování shody průmyslově vyráběných výrobků z fenolické pěny uvedených v tabulce ZA.1 je uveden v tabulce ZA.2. pro určené (určená) použití v souladu s rozhodnutím evropské komise 95/204/ES z 31. 04. 95, revidovaným rozhodnutím 99/91/ES z 25. 01. 99, ve znění rozhodnutí 01/596/ES u 8. 1. 2008, jak je uvedeno v příloze III mandátu M 103, ve znění mandátů M 126, M 130 a M 367.

Tabulka ZA.2 – Systémy prokazování shody

| Výrobek (výrobky) | Určené (určená) použití | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (reakce na oheň) | Systém (systémy) prokazování shody |
| --- | --- | --- | --- |
| Tepelněizolační výrobky (průmyslově vyráběné výrobky) | Pro použití podmíněné předpisy vzhledem k reakci na oheň | (A1, A2, B, C)A | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)b, D, E | 3 |
|  |  | (A1až E)C, F | 3 (a 4 pro reakci na oheň) |
|  | jakékoliv | – | 3 |
| Systém 1: bez auditních zkoušek vzorků, bod (i) oddílu 2 přílohy III ke směrnici o stavebních výrobcích (CPD) Systém 3: viz druhá možnost bodu (ii) oddílu 2 přílohy III ke směrnici o stavebních výrobcích (CPD) Systém 4: viz třetí možnost bodu (ii) oddílu 2 přílohy III ke směrnici o stavebních výrobcích (CPD) |
| a Výrobky/ materiály, u nichž přesně identifikovatelné stadium ve výrobním procesu vede k lepší klasifikaci reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů). b Výrobky/ materiály, na které se nevztahuje poznámka pod čarou (*). c Výrobky/ materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/ materiály třídy A1 podle roz- hodnutí Komise 96/603/ES, v platném znění). |

Systém prokazování shody pro označení výrobku CE je stanoven ve shodě s přílohou ZA (viz ZA.2.1). Pro výrobky z fenolické pěny (PF) platí poznámka a tabulky ZA.2 s výjimkou, kdy lze prokázat notifikované osobě pro jednotlivý výrobek, že ve výrobním procesu neexistuje fáze, kdy lze zlepšit klasifikaci reakce na oheň (viz tabulka ZA.2, poznámka b).

Posuzování shody výrobků z fenolické pěny v tabulce ZA.1 musí být založeno na postupech posouzení shody vyznačených v tabulkách ZA.3 až ZA.4 a vyplývajících z použití vyznačených kapitol této a dalších evropských norem.

Tam, kde platí pro výrobek více než jedna tabulka (tj. protože jeho určené použití se vztahuje k různým vlastnostem), tabulka ZA.3 musí být použita ve spojení s dalšími tabulkami, aby bylo možné stanovit, které vlastnosti stanovené výrobci v tabulce ZA.3 jsou zkouškou typu notifikovanou osobou (systém 3) a které výrobcem (systém 4).

Tabulka ZA.3 – Úkoly hodnocení shody pro výrobky podle systému 1

| Úkoly | Obsah úkolu | Použité články hodnocení shody |
| --- | --- | --- |
| Úkoly pro výrobce | Systém řízení výroby (FPC) | Parametry vztahující se ke všem příslušným vlastnostem tabulky ZA.1 | kapitoly 1 až 5, přílohy B a C EN 13172:2008 kapitola 7 této normy |
|  | Další zkoušky vzorků odebraných ve výrobně | Všechny příslušné vlastnosti tabulky ZA.1 | příloha B této normy |
|  | Počáteční zkoušky typu výrobce | Příslušné vlastnosti tabulky ZA.1 nezkoušené notifikovanou osobou | kapitola 6 EN 13172:2008 kapitola 7 této normy |
| Úkoly pro notifikovanou osobu | Počáteční zkoušky typu | – Reakce na oheň – Tepelný odpor – Uvolňování nebezpečných látek a – Pevnost v tlaku – Propustnost vody | kapitola 6 EN 13172:2008 kapitola 7 této normy |
|  | Počáteční inspekce ve výrobně a prověrka SŘV | Parametry vztažené ke všem příslušným vlastnostem tabulky ZA.1, obzvláště reakce na oheň. | příloha B a C EN 13172:2008 kapitola 7 této normy |
|  | Pravidelný dohled, hodnocení a schválení SŘV | Parametry vztažené ke všem příslušným vlastnostem tabulky ZA.1, obzvláště reakce na oheň. | příloha B a C EN 13172:2008 kapitola 7 této normy |
| a V době návrhu této normy nebyla k dispozici žádná evropská zkušební metoda. |

Tabulka ZA.4 – Úkoly hodnocení shody pro výrobky podle systému 3 nebo systému 3
v kumulaci se systémem 4 pro reakci na oheň

| Úkoly | Obsah úkolu | Kapitoly použité k hodnocení shody |
| --- | --- | --- |
| Úkoly, které jsou odpovědností výrobce | Systém řízení výroby (SŘV) | Parametry vztažené ke všem vlastnostem tabulky ZA.1 příslušné pro určené použití | kapitola 7 této normy a kapitoly 1 až 5 EN 13172:2008 a: pro systém 3 příloha C EN 13172:2008. Pro systém 3 (a 4 pro reakci na oheň) příloha C a D EN 13172:2008 |
|  | Počáteční zkoušky typu výrobce | Příslušné vlastnosti tabulky ZA.1 nezkoušené zkušební laboratoří notifikované osoby včetně reakce na oheň pro systém 4 | Kapitola 7 této normy a Kapitola 6 EN 13172:2008 |
|  | Počáteční zkoušky typu provedené zkušební laboratoří notifikované osoby | – Reakce na oheň (systém 3) – Tepelný odpor – Uvolňování nebezpečných látek a – Pevnost v tlaku (pro použití se zatížením) – Uvolňování korozivních látek – Propustnost vody | Kapitola 7 této normy a Kapitola 6 EN 13172:2008 |
| a V době návrhu této normy nebyla k dispozici žádná evropská zkušební metoda. |

## ZA.2.2 ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě

(V případě výrobku podle systému 1): Je-li dosaženo souladu s podmínkami této přílohy, notifikovaná osoba vystaví certifikát shody (ES certifikát shody), který opravňuje výrobce připojit označení CE. Certifikát musí obsahovat:

název, adresu a identifikační číslo notifikované osoby;

název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a místo výroby;

POZNÁMKA 1 Výrobcem může být také osoba zodpovědná za umístění výrobku na trh EHP, pokud přebírá zodpovědnost za označení CE.

popis výrobku (druh, identifikace, použití atd.);

ustanovení, se kterými je výrobek v souladu (např. příloha ZA této EN);

zvláštní podmínky pro použití výrobku (např. ustanovení pro použití za určitých podmínek atd.);

číslo certifikátu;

podmínky platnosti certifikátu, v případě potřeby;

jméno a postavení osoby zmocněné podepsat certifikát.

Kromě toho musí výrobce vydat a uchovat prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) obsahující tyto informace:

název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP);

název a adresu notifikované osoby;

popis výrobku (druh, identifikaci, použití atd.) a kopii informace doprovázející označení CE;

POZNÁMKA 2 Tam, kde některé informace požadované pro prohlášení jsou již uvedeny v informaci označení CE, nemusí se opakovat.

ustanovení, se kterými je výrobek v souladu (např. příloha ZA této EN);

zvláštní podmínky pro použití výrobku (např. ustanovení pro použití za určitých podmínek atd.);

číslo připojeného ES certifikátu shody;

jméno a postavení osoby zmocněné podepsat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

(V případě výrobku podle systému 3 nebo (3 a 4)): Je-li dosaženo souladu s podmínkami této přílohy, musí výrobce nebo jeho zástupce se sídlem v EHP vypracovat a uchovat prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě), které opravňuje výrobce připojit označení CE. Toto prohlášení musí obsahovat:

název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a místo výroby;

POZNÁMKA 3 Výrobcem může být také osoba zodpovědná za umístění výrobku na trh EHP, pokud přebírá zodpovědnost za označení CE.

popis výrobku (druh, identifikace, použití …) a kopii informace doprovázející označení CE;

POZNÁMKA 4 Tam, kde některé informace požadované pro prohlášení jsou již uvedeny v informaci označení CE, nemusí se opakovat.

ustanovení, se kterými je výrobek v souladu (např. příloha ZA této EN);

zvláštní podmínky pro použití výrobku (např. ustanovení pro použití za určitých podmínek atd.);

název a adresu notifikované laboratoře (notifikovaných laboratoří);

jméno a postavení osoby zmocněné podepsat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Výše uvedené prohlášení a certifikát musí být předkládány v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém se má výrobek používat.

Platnost prohlášení/certifikátu se musí ověřovat nejméně jednou ročně.

# ZA.3 Označování CE a značení štítkem

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v EHP je odpovědný za připojení označení CE.

Připojení musí být ve shodě se směrnicí 93/68/EHS, provedeno buď na výrobku samém, na štítku k němu připevněném, nebo na jeho obalu. Označení CE musí být doplněno dále uvedenými informacemi:

identifikační číslo notifikované osoby (pouze pro výrobky podle systémů 1);

jméno nebo identifikační značka a registrovaná adresa výrobce (viz poznámka 1 v ZA.2.2);

poslední dvě číslice roku, v kterém bylo označení připojeno;

číslo ES certifikátu shody (pokud je relevantní);

odkaz na tuto evropskou normu,

popis výrobku: druhové jméno, materiál, rozměry atd. a určené použití;

informace o příslušných základních vlastnostech uvedených v tabulce ZA.1, které se budou deklarovat, uvádět jako:

označení normy v kombinaci s deklarovanými hodnotami, jak popisuje kapitola 8;

„žádný ukazatel není stanoven“ pro vlastnosti, kde je to relevantní.

Volba „žádný ukazatel není stanoven“ (NPD) nemůže být použita tam, kde je vlastnost podmíněna mezní úrovní. Jinak, volba NPD může být použita tam, kde pro danou vlastnost pro uvedené určené použití nejsou v daném členském státě zákonné požadavky.

Obrázek ZA.1 uvádí příklad informace, která se udává na výrobku, na štítku, obalu a/ nebo v obchodní dokumentaci.

| 01234 |  | CE označení shody, sestávající z „CE“ – označení uvedeného ve směrnici 93/68/EHS. Identifikační číslo notifikované osoby (pro výrobky podle systému 1) |
| --- | --- | --- |
| Společnost s.r.o., PO Box 21, B-1050 08 01234-CPD-00234 |  | Jméno nebo identifikační značka a registrovaná adresa výrobce Poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo ozna- čení připojeno Číslo certifikátu (pro výrobky podle systému 1) |
| EN 13166:2008 PF, určené použití tepelná izolace budov Reakce na oheň – Třída A1 Tepelný odpor 2,5 m2(K/W Součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/(m(K) Tloušťka 100 mm PF – EN 13166 – T2 – DS(T+) – DS(TH) – DS(T-) – CS(Y)150 – TR50 – WS5 – WL(P)4 – AD40 – CV |  | Číslo datované verze evropské normy Popis výrobku Informace o regulovaných vlastnostech Reakce na oheň – Eurotřída Deklarovaná hodnota tepelného odporu Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodi- vosti Jmenovitá tloušťka Kód značení (ve shodě s kapitolou 6 této normy pro příslušné vlastnosti podle tabulky ZA.1) |

Obrázek ZA.1 – Příklad informací uváděných u označení CE

Kromě výše uvedených konkrétních informací o nebezpečných látkách má být výrobek, pokud se to požaduje, vhodnou formou provázen dokumentací uvádějící veškeré právní předpisy o nebezpečných látkách, podle nichž se prokazuje shoda, a všechny informace požadované těmito právními předpisy.

POZNÁMKA 1 Nemusí se uvádět evropské právní předpisy, které neobsahují národní odchylky.

POZNÁMKA 2 Připojení označení CE znamená, že v případě, kdy pro výrobek platí více než jedna směrnice, je v souladu se všemi příslušnými směrnicemi.

# Footnotes

1	Ve znění mandátů M126, M130 a M367.