ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10		Měsíc Rok

| Spárovací materiály pro sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody | ČSN EN 13963 ed. 2 72 2495 |
| --- | --- |

Jointing materials for gypsum boards – Definitions, requirements and test methods

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre – Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Materialen für das Verspachteln von Gipsplattenfugen – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13963:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13963:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13963 (72 2495) z listopadu 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13963:2014 dovoleno do 2016-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 13963 (72 2495) z listopadu 2005.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-3 zavedena v ČSN EN 196-3 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

EN 520 zavedena v ČSN EN 520 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 20535 zavedena v ČSN ISO 535 (50 0335) Papír a lepenka – Stanovení absorpce vody podle Cobba

Souvisící ČSN

ČSN EN 13915 (72 3613) Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13950 (72 3609) Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 6.2.2 a ke kapitole 8 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., IČ 49618377, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA	EN 13963
EUROPEAN STANDARD	
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Červenec 2014

ICS 91.100.10 	Nahrazuje EN 13963:2005

Spárovací materiály pro sádrové desky – 
Definice, požadavky a zkušební metody

Jointing materials for gypsum boards – 
Definitions, requirements and test methods

| Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre – Définitions, exigences et méthodes d'essai | Materialen für das Verspachteln von Gipsplattenfugen – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren |
| --- | --- |

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

( 2014 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 	Ref. č. EN 13963:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva		5

1	Předmět normy		6

2	Citované dokumenty		6

3	Termíny, definice, značky, zkratky a třídění		6

3.1	Termíny a definice výrobku		6

3.2	Značky a zkratky		6

6	Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP		7

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích		8

Bibliografie		9

# Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13963:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13963:2005.

Hlavní změny proti předchozímu vydání EN 13963:

- aktualizace citovaných dokumentů;

- třídy vlastnosti reakce na oheň spárovacích tmelů vysychajících na vzduchu jsou uvedeny v příloze B;

- zavedení nové kapitoly značky, zkratky a třídění;

- příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

- text dokumentu je upraven edičně.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

# 1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na spárovací tmely a papírové pásky pro tmelení a přetmelení spojů vytvořených na podélných a příčných hranách sádrokartonových desek vyráběných podle EN 520, upravených výrobků ze sádrokartonových desek podle EN 14190, prefabrikovaných sádrokartonových panelů s pórovitým kartonovým jádrem podle EN 13915, tepelněizolačních a zvukověizolačních kompozitních panelů podle EN 13950, předtvarovaných sádrokartonových lišt podle EN 14209 a sádrových desek vyztužených vlákny podle EN 15283-1 a EN 15283-2.

Tato evropská norma se netýká pásků, které jsou vyráběny z jiných materiálů než papír.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu stanovených podle příslušných zkušebních metod v tomto dokumentu.

# 2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 196-3 Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting time and soundness

(Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti)

EN 520 Gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods

(Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody)

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

(Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek 
reakce na oheň)

EN 13823 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

(Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu)

EN ISO 535 Paper and board – Determination of water absorptiveness – Cobb method (ISO 535)

(Papír a lepenka – Stanovení absorpce vody podle Cobba)

# 3 Termíny, definice, značky, zkratky a třídění

## 3.1 Termíny a definice výrobku

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

3.1.1
spárovací systém (jointing system)	
kombinace spárovacího tmelu nebo tmelů se spárovací páskou nebo bez ní k vytvoření spoje bez spáry mezi dvěma sádrovými deskami

## 3.2 Značky a zkratky

Tabulka 1 – Značky a zkratky

| Požadavek | Kapitola | Značka nebo zkratka |
| --- | --- | --- |
| Reakce na oheň | 4.1 | R2F |
| Pevnost v tahu za ohybu | 4.2 | F |
| Nebezpečné látky | 4.3 | DS |
| Pevnost v tahu papírové pásky | 4.9 | σ |
| Viz dokumentace výrobce |  | www.manufacturers_internet_address.com |

# 6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP

Standardní opakující se texty kapitoly 6 jsou uvedeny na webových stránkách ÚNMZ v samostatné příloze MPN1/SPE 2B Postup vypracování článků týkajících se posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) v harmonizovaných normách stavebních výrobků.

http://www.unmz.cz/urad/samostatne-prilohy-obecne-vyklady-k-mpn-1-2011-r745

# Příloha ZA (informativní)

# Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích

Standardní opakující se texty přílohy ZA jsou uvedeny na webových stránkách ÚNMZ v samostatné příloze MPN1/SPE 2A Šablona pro přílohy ZA.

http://www.unmz.cz/urad/samostatne-prilohy-obecne-vyklady-k-mpn-1-2011-r745

# Bibliografie

[1]	EN 13915, Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core – Definitions, 
requirements and test methods

[2]	EN 13950, Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels – Definitions, requirements and test methods

[3]	EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing – Definitions, requirements and test methods

[4]	EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems – Definitions, requirements and test methods

[5]	EN 14209, Preformed plasterboard cornices – Definitions, requirements and test methods

[6]	EN 15283-1, Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement

[7]	EN 15283-2, Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 2: Gypsum fibre boards

[8]	EN ISO 9001:2008, Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008)